女生宿舍维修工程

维修方案

中水华创国际工程设计顾问有限公司

2025 年 05 月

### 一、项目背景和现状分析

女生宿舍盥洗室与卫生间内墙面现为墙砖，高度为 3.40 米，目前墙砖已呈现松动脱落迹象，部分墙砖甚至已经掉落。从现场拍摄的现状照片能清楚看到，多处墙面墙砖存在空鼓、开裂问题，部分区域墙砖脱落情况严重，露出了底层的水泥基层。脱落的墙砖不仅影响室内美观，更关键的是存在严重安全隐患，随时可能因掉落砸伤宿舍内人员，还会对洗漱和卫生设施造成损坏。

此外，老旧墙砖脱落可能引发墙面渗水等状况，进一步影响建筑结构安全和周边环境。为保障宿舍学生的人身安全和正常使用需求，急需对墙面进行维修改造，通过剔除现有墙砖，重新铺设合理高度的墙砖并搭配防水涂料，改善宿舍环境。

本次改造宿舍共计 95 间，现状情况如下表所示：

### 二、设计原则与依据

#### （一）设计原则

- 安全性原则：把保障使用者安全放在首要位置，选用牢固、不易脱落的材料和施工工艺，彻底消除墙砖掉落隐患。

- 实用性原则：结合盥洗室和卫生间潮湿、多水的使用环境，保证墙面材料具备防水、防潮、耐污、易清洁的特性，便于日常维护。

- 经济性原则：在确保维修质量的前提下，合理控制成本，选用性价比高的材料和施工方案，避免不必要的开支。

- 美观性原则：新的墙面设计应与宿舍整体风格相协调，打造整洁、舒适的居住环境。

#### （二）设计依据

国家相关规范标准：参照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）、《建筑防水工程技术规范》（GB 50208）等国家标准，保证施工符合质量和安全要求。

建筑使用功能需求：充分考虑女生宿舍盥洗室和卫生间的使用特点与需求，进行有针对性的设计。

现场实际情况：依据现有墙砖松动脱落、墙面基础等实际状况，制定切实可行的维修方案。

### 三、设计方案

### 卫生间改造：现状墙砖全部拆除，0-2.1米高新粘贴墙砖，以上部分采用白色无机涂料；

### 盥洗间：现状墙砖1.8米以上全部拆除，1.8米以上部分采用白色无机涂料；

#### 3.1施工流程

- 现状墙砖拆除：使用专业拆除工具，按照由上至下、由外向内的顺序逐步拆除现有 3.40 米高的墙砖。拆除过程中要注意保护地面和洗漱卫生设施，设置警戒线，禁止无关人员进入施工区域。拆除后及时清理碎砖和垃圾，保持施工场地整洁。

- 墙面基层处理：对拆除墙砖后的墙面进行清理，去除残留的粘结剂、灰尘等杂物。检查墙面基层是否存在空鼓、裂缝等问题，若有需进行修补找平，使墙面平整度误差不超过 3mm。

- 防水处理：墙面基层处理完成后，对整个墙面涂刷防水涂料，尤其要对阴阳角、管道根部等易渗漏部位进行加强处理，涂刷 2-3 遍，确保防水涂料厚度均匀，无漏刷、无气泡，形成完整的防水屏障。待防水涂料完全干燥后，进行闭水试验，时间不少于 24 小时，观察是否有渗漏现象，若有渗漏需及时返工处理。

- 新墙砖铺设：重新铺设高度为 2.1 米的墙砖，选用质量合格、规格统一的墙砖，粘结剂采用专用瓷砖胶，以保证粘结强度。墙砖铺贴应平整、牢固，砖缝宽度均匀一致，控制在 2-3mm，利用十字卡辅助定位，确保砖缝横平竖直。铺贴过程中随时检查平整度和垂直度，误差不超过 2mm。

- 墙砖上部处理：在 2.1 米墙砖以上部分，对墙面进行打磨、清理，涂刷白色防水涂料，涂刷 2-3 遍，保证涂层均匀、无流坠、无漏刷，与下部墙砖衔接自然、美观。

#### 3.2材料选择

- 墙砖：选用吸水率低、硬度高、耐磨损、易清洁的瓷质墙砖，规格为 300mm×600mm，颜色选择米白色、浅灰色等浅色系，以增加空间明亮感。

- 粘结剂：采用专用瓷砖胶，其粘结强度高、柔韧性好，能够适应墙面轻微变形，有效防止墙砖空鼓、脱落。

- 防水涂料：选用聚合物水泥基防水涂料，具有良好的防水性能、耐水性和耐候性，环保无毒，符合室内使用标准。

#### 3.3新作墙砖和涂料墙面的详细构造做法

##### 3.1 新作墙砖墙面构造做法

a. 基层：清理墙面基层，确保无灰尘、油污、松散物等，对于不平整处用 1:3 水泥砂浆找平，平整度误差控制在 3mm 以内。

b. 防水层：涂刷聚合物水泥基防水涂料 2-3 遍，总厚度不小于 1.5mm，在阴阳角、管道根部等部位增设附加层，宽度不小于 500mm。

c. 粘结层：采用专用瓷砖胶，厚度控制在 3-5mm，用齿形刮板将瓷砖胶均匀涂抹在墙面上，然后铺贴墙砖，确保瓷砖胶饱满度不低于 85%。

d. 墙砖层：铺贴 300mm×600mm 瓷质墙砖，砖缝宽度 2-3mm，用十字卡定位，铺贴完成后及时清理砖面残留的瓷砖胶。

e. 填缝层：待墙砖铺贴完成 24 小时后，用专用填缝剂进行填缝，填缝应饱满、密实，表面平整光滑，填缝完成后清理砖面多余填缝剂。

##### 3.2 涂料墙面构造做法

a. 基层：对 2.1 米以上墙面进行打磨，去除浮灰、油污等，用 1:3 水泥砂浆修补局部凹陷处，确保墙面平整。

b. 底漆层：涂刷一遍抗碱封闭底漆，增强涂料与基层的附着力，干燥时间不少于 4 小时。

c. 中间涂层：涂刷两遍白色防水涂料，每遍间隔时间不少于 4 小时，涂层应均匀、无流坠、无漏刷，总厚度不小于 1mm。

d. 面层：根据实际情况，如需进一步提升装饰效果，可在中间涂层干燥后涂刷一遍罩面漆，增强涂层的耐磨性和耐污性。

3.4工程量统计

| 序号 | 部位材质 | 单位 | 数量 | 间数 | 小计（M2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无色无机涂料 | M2 | 21.00 | 95 | 850 |  |
| 2 | 墙砖 | M2 | 28.00 | 90 | 2520.00 |  |
| 墙砖翻新总面积：2520.00 M2 白色无机涂料总面积：850.00 M2 |  |  |  |  |  |  |

### 四、设计说明

本次维修方案将墙面墙砖高度由原来的 3.40 米调整为 2.1 米，主要基于以下考虑：一是 2.1 米高度能够满足日常使用中防污、防水的需求，同时减少墙砖用量，降低成本；二是上部采用白色防水涂料，与下部墙砖形成色彩对比，增加空间层次感，且防水涂料施工方便、成本较低、后期维护简单。在施工过程中，严格按照国家相关规范和标准执行，注重每一个施工环节的质量控制，确保维修后的墙面既安全可靠，又美观实用，为宿舍学生提供良好的使用环境。

| 验收项目 | 验收指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面平整度和垂直度 | 平整度和垂直度误差不超过 2mm，立面垂直度允许偏差不超过 3mm，表面平整度允许偏差不超过 2mm | 使用 2 米靠尺检查 |
| 墙砖铺贴质量 | 墙砖铺贴牢固，无空鼓现象，空鼓率不超过 5%（单块砖边角局部空鼓不超过 10%）；砖缝横平竖直，宽度均匀一致，误差不超过 0.5mm；表面洁净、色泽一致，无裂缝、缺棱掉角等缺陷 | 用小锤轻敲检查空鼓率，用尺测量砖缝误差 |
| 防水效果 | 防水涂料涂层均匀、无漏刷、无气泡、无流坠，闭水试验无渗漏现象 | 观察涂层情况，进行闭水试验 |
| 整体观感 | 墙面整体观感良好，墙砖与防水涂料衔接自然、美观，无明显色差和接口痕迹，符合设计要求和审美标准 | 目视检查 |

### 五、验收标准

### 六、维护计划

#### 6.1日常维护 ：

定期安排专人对盥洗室和卫生间墙面进行检查，每月至少检查一次，查看墙砖是否有松动、脱落迹象，防水涂料表面是否有起皮、脱落、变色等问题，发现问题及时处理。

#### 6.2清洁保养

每周对墙面进行清洁，使用温和的清洁剂和软布擦拭，避免使用酸性或碱性较强的清洁剂，防止损坏墙面材料。对于顽固污渍，可先用清洁剂浸泡，再轻轻擦拭，不得使用尖锐工具刮擦墙面。

#### 6.3定期维护

每 2-3 年对墙面防水涂料进行一次全面检查和维护，如有必要可重新涂刷一层防水涂料，增强防水性能；每 5 年对墙砖进行一次全面检查，对松动、损坏的墙砖及时进行更换。