关于高新区河道用房屋面及屋面排水管

整改方案

- 因垫江县高新区河道用房的屋面和屋面排水管道日晒夜露、屋面卷材老化及排水管破损较多，导致屋面和排水管渗漏 、为了提高形象，河道用房渗漏整改方案如下：

- 屋面卷材面积为236.5㎡（长43米*宽5.5米）、墻上卷0.5米、卷材面积48.5㎡【（43米+5.5米）*2*.05米】，共计285.00㎡，拆除后铺装卷材,具体做法：屋面垃圾清理、冲洗（面积为236.5平方米）；先在原屋面沥青分隔缝处，采用宽300mm做加强防水层；后满铺SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm），面积约236.5平方米，铺设1层，采用热熔方式进行粘贴，墙裙底部卷材上翻500mm；

- 二、排水管清理后重新安装管径110㎜，康茂酒店13米、博宏汽车17米、五菱汽车33米，共计63米；

- 三、水表井周边冲洗塌陷需回填土共计15m³、施工单位自己提供土石方，运距5㎞之内。；

- 四、水表井周边回填夯实后，在面层面积为5㎡铺一层50㎜厚粒径为20-30碎石、浇筑10㎝厚C20混凝土。