### 1路基

### 1.1 质量标准

路基的质量标准表

| 项目 | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 土路基 | 挖石方路基 |
| 路床纵断高程 | mm | -20，10 | -20，10 |
| 路床中线偏位 | mm | ≤30 | ≤30 |
| 路床平整度 | mm | ≤15 | ≤20 |
| 路床宽度 | mm | 不小于设计值+B |  |
| 路床横坡 |  | ±0.3%且不反坡 | ±0.3%且不反坡 |
| 边坡 |  | 不陡于设计值 |  |

路床顶面土基的回弹模量E0和检验弯沉值L0

| 挖分类 | 回弹模量E0 | 弯沉值（0.01mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | ≥ 30MPa | ≤310（一般中湿、潮湿） | ≤265（干燥） |
| 挖石路基 | ≥ 40MPa | ≤ 240 |  |

### 1.2填料要求

路基填土不得使用腐殖土,生活垃圾土、淤泥,不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10㎝的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含水量时压实。

路基填方若为土石混和料，且石料强度大于20Mpa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2／3,当石料强度小于15Mpa,石料最大粒径不得超过压实层厚。路基压实度（重型击实标准）、填料最小强度和填粒最大粒径应符合下表要求：

- 机动车道路基

机动车道

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下 深度（cm） | 次干路填料最小强度（CBR）（％） | 填料最大 粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 路床 | 0～30 | 6 | 10 |
|  | 路基 | 30～80 | 4 | 10 |
|  | 路基 | 80～150 | 3 | 15 |
|  | 路基 | 150以下 | 2 | 15 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～30 | 6 | 10 |

- 人行道土基

路面底部以下0~1.5m内土基压实度不小于93%；1.5m以下不小于90%。

路床土质应均匀、密实、强度高。

### 1.3路基填筑要求

路基填筑应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于10cm。性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全部宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于50cm。管径顶面填土厚度必须大于30cm，方能上压路机辗压。

桥涵、管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实，填土材料宜采用砂砾等适水性材料。

若机动车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅，回填土压实度达不到规定的数值时，按下表的要求处理：

管沟回填压实质量标准

| 部 位 |  |  | 填 料 | 最低压实度（％）重型击实标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸 腔 | 填料距路床顶＜80cm |  | 砂、砂砾 | 93 |
|  | ＞80cm |  | 素土 | 90 |
| 管顶以上至路床顶 | 管顶距路床顶＜80cm | 管顶上30cm以内 | 砂、砂砾 | 90 |
|  |  | 管顶30cm以上 | 砂、砂砾 | 93 |
| 检查井及雨水口周围 | 路床顶以下0～80cm |  | 砂 | 93 |
|  | 80cm以下 |  | 砂 | 90 |

采用振动压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。

路基施工中必须严格执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50/T-078-2016）及各有关现行施工规程与验收规范。

### 2路面施工要点

### 2.1水泥稳定级配碎石底基层

底基层为水泥稳定级配碎石，水泥掺量为4％;

- 1）质量标准

压实度：≥97％

平整度：≤15mm

中线高程：+5mm，-20mm

横坡度：±0.5%

厚度容许偏差：+20mm,-15%层厚

宽度：不小于设计规定

7天无侧限抗压强度：不小于2.0Mpa弯沉值：底基层下层≤88（0.01mm）

### 2.2 水泥稳定级配碎石基层

水泥稳定级配碎石基层的水泥掺量为5.5%;

- 1）质量标准

压实度：≥98%

平整度：≤12mm

中线高程：+5mm，-15mm

厚度容许偏差：+20mm，-15%层厚

横坡度：±0.5%

宽度：不小于设计规定

7天无侧限抗压强度：不小于3.0Mpa，弯沉值：≤38（ 0.01mm）。

### 2.3粘层、透层、封层

在路面基层验收合格后，即可进行沥青透层油的洒布；在沥青混凝土下面层验收合格后，即可进行粘层油的洒布。透层油和粘层油的洒布应满足下列要求：

①在路面基层上洒布透层油，在沥青砼层间洒布粘层油，以保证各界面层结合良好。透层油及粘层油均采用乳化沥青。

②沥青混凝土下面层验收合格后，即可进行粘层油的洒布。洒布前，应认真检测乳化沥青的质量，只有在质量符合设计要求的条件下，才能进行施工。粘层油（0.3～0.6 L/m2）的洒布量符合设计要求，并不能污染环境。

③稀浆封层应使用改性乳化沥青，且改性乳化沥青宜现场制备。

④为增强沥青与集料的粘结力，缩短改性乳化沥青破乳时间，可掺加2～3%的32.5级的普通硅酸盐水泥。

⑤稀浆封层的配合比需经反复试验确定。

⑥稀浆封层的施工可采用稀浆封层机铺筑，稀浆封层混合料应具有良好的施工和易性。最低施工温度不得低于10℃，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

⑦稀浆封层铺筑机摊铺时应匀速前进，摊铺速度一般为100～200m/min，表面应平整，对于局部的不平整应进行人工整修。

⑧在基层养生结束并清除基层表面松散颗粒的尘土后，洒布透层沥青，透层沥青洒布量0.7～1.5L/m2，洒布透层沥青的基层上应禁止除施工车辆外的一切车辆通行，施工车辆在其上通行也应慢速行驶，严禁在其上调头，转弯，防止透层沥青局部脱落，对局部脱落的地方要进行修补；待满足相关要求后铺筑沥青砼下面层。

### 2.4 沥青混凝土面层

路面面层采用沥青路面，路面设计以后轴载重100KN为标准轴载，设计使用年限15年，用双圆均布荷载下的弹性层状体系理论进行分析计算，以设计弯沉、容许弯拉应力和容许剪应力进行计算，确定路面厚度。

上面层：沥青玛蹄脂碎石SMA-13厚4cm

下面层：沥青混凝土AC-20厚6cm

路面施工前必须先对基层进行验收，达到要求后方可施工面层。

- 1）质量标准

压实度：压实度：SMA面层为不小于实验室标准密度的98%

AC-20面层为不小于实验室标准密度的95%

平整度：σ不大于1.2mm，IRI不大于2.0m/Km

厚度容许偏差：总厚度-5%，上层厚-10%

中线高程：±15mm

横坡度：±0.3%

宽度：±20mm

抗滑构造深度（砂铺法）：不小于0.8mm

下面层弯沉值：≤33（ 0.01mm）

上面层弯沉值：≤30（ 0.01mm）

### 3人行道路面

### 3.1土基

（1）人行道铺装土基的土质、开挖深度、压实度等应符合设计要求。

人行道土基宜采用低液限粘质土、低液限粉质土或粗粒土填筑，不得使用淤泥及有机质土等填料。

土质路基土经压实后，不得有松散、软弹、翻浆起皮、积水及表面不平整等现象。

| 项目分类 | 单位 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 压实度(重型) | % | ≥93 |
| 平整度 | mm | 20 |
| 横坡 | 百分点 | ±0.3 |

（2）土基施工前应对施工测量成果校核，并按设计文件施工。

（3）土基碾压应从边缘向中央进行，达到设计要求压实度为止。不宜采用压路机碾压时，应用人工或振动振荡夯实机等夯实。

### 3.2级配碎石垫层

质量标准如下：

技术指标： 压实度：≥95%；

平整度：≤15mm；

宽度允许偏差：不小于设计值；

厚度允许偏差：-20mm；

路拱横坡度：±0.5％；